BYGGESAGSBESKRIVELSE

**SYLAN® Top**

OVERFLADEBESKYTTELSE

**Entreprisen omfatter:** Overfladebeskyttelse af

**Materiale:**

Behandlingen foretages med SYLAN® Top eller identisk produkt.

**Produktbeskrivelse:**

SYLAN® Top er et vandigt silan-baseret produkt til beskyttelse af mineralske byggematerialer. Produktet tilhører produktgruppen ”monosilaner”. Der ønskes en overflade, der har en afvisende effekt overfor vand, olie og fedtstoffer, men stadig forbliver fuld diffusionsåben. Der opnås en teflon-agtigt overflade og ”easy to clean”-effekt.

SYLAN® Top er en farveløs væske som kan blandes med vand til den ønskede koncentration, hvorefter der opnås en tyndtflydende, klar væske. Det brugsklare produkt skal indeholde min 5% virkningsstof.

**Fysiske data:**

Egenskab Værdi Enhed Metode

Vægtfylde (20o C) Ca. 1,06 g/cm3 DIN 51757

Viskositet Ca. 1,6 mPa \* s DIN 53015

PH (20o C, 1:1 i Vand) Ca. 4

Antændelsespunkt >61 oC EN 22719

Smeltepunkt -2 oC DIN 51751

SiO2 indhold 1,9 - 2,4% (vægt) SOP 0754

**Arbejdets udførelse:**

Behandlingen udføres i henhold til leverandørens anvisninger, der henvises til produktinformation og sikkerhedsdata.

**Yderligere henvendelse:**

SYLAN® AS tlf. 70 10 15 20.