BYGGESAGSBESKRIVELSE

SYLAN® Top

OVERFLADEBESKYTTELSE

Entreprisen omfatter: Overfladebeskyttelse af

Materiale:

Behandlingen foretages med SYLAN® Top eller identisk produkt.

Produktbeskrivelse:

SYLAN® Top er et vandigt silan-baseret produkt til beskyttelse af mineralske byggematerialer. Produktet tilhører produktgruppen ”monosilaner”. Der ønskes en overflade, der har en afvisende effekt overfor vand, olie og fedtstoffer, men stadig forbliver fuld diffusionsåben. Der opnås en teflon-agtigt overflade og ”easy to clean”-effekt.

SYLAN® Top er en farveløs væske som kan blandes med vand til den ønskede koncentration, hvorefter der opnås en tyndtflydende, klar væske. Det brugsklare produkt skal indeholde min 5% virkningsstof.

Fysiske data:

Egenskab		Værdi	Enhed	Metode

Vægtfylde (20o C)	Ca. 1,06	g/cm3 	DIN 51757

Viskositet		Ca. 1,6	mPa * s	DIN 53015

PH (20o C, 1:1 i Vand)	Ca. 4

Antændelsespunkt	>61	oC               	EN 22719

Smeltepunkt		-2	oC              	DIN 51751

SiO2 indhold		1,9 - 2,4% 	(vægt)     	SOP 0754

Arbejdets udførelse:

Behandlingen udføres i henhold til leverandørens anvisninger, der henvises til produktinformation og sikkerhedsdata.

Yderligere henvendelse:

SYLAN® AS tlf. 70 10 15 20.